# Интеллект Группа

# http://instrument61.narod.ru/

# Обозначения полимеров

Расшифровка международных обозначений полимеров и сополимеров

| A |  |
| --- | --- |
| ABA | Сополимер акрилонитрила, бутадиена и акрилата |
| ABS | Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС-сополимер) |
| ACETAL | Полиформальдегид, сополимеры формальдегида |
| ACS | Сополимер акрилонитрила, хлорированного полиэтилена и стирола |
| A/EPDM/S | Сополимер акрилонитрила, этилена, пропилена, диена и стирола (сополимер акрилонитрила, СКЭПТ и стирола) |
| AES | Сополимер акрилонитрила, этилена, пропилена, диена и стирола (сополимер акрилонитрила, СКЭПТ и стирола) |
| A/MMA | Сополимер акрилонитрила и метилметакрилата |
| APAO | Аморфный поли-альфа-олефин |
| APET | Аморфный полиэтилентерефталат (сополимер) |
| AS | Сополимер акрилонитрила и стирола (САН) |
| ASA | Сополимер акрилового эфира, стирола и акрилонитрила |
| ASR | Ударопрочный сополимер стирола (advanced styrene resine) |
| B |  |
| BUTYRATE | Ацетобутират целлюлозы, ацетобутиратцеллюлозный этрол |
| C |  |
| CA | Ацетат целлюлозы, ацетилцеллюлозный этрол |
| CAB | Ацетобутират целлюлозы, ацетобутиратцеллюлозный этрол |
| CAP | Ацетопропионат целлюлозы, ацетопропионатцеллюлозный этрол |
| CARBON | Материал, содержащий углеволокно (углепластик) |
| CE | 1) Целлюлоза 2) Хлорированный полиэтилен |
| CF | Крезолформальдегидная смола |
| CN | Нитроцеллюлоза |
| COC | Циклоолефиновый сополимер |
| compounded TPO | Термопластичный полиолефиновый эластомер |
| CoPA | Сополиамид |
| COPOLYE | Сополиэфир |
| CP | Ацетопропионат целлюлозы, ацетопропионатцеллюлозный этрол |
| CPE | Хлорированный полиэтилен |
| CPVC | Хлорированный поливинилхлорид |
| CR | Хлоропреновый каучук |
| Сrystal PS | Полистирол общего назначения (прозрачные неокрашенные марки) |
| c-TPO | Термопластичный полиолефиновый эластомер |
| CTPO | Термопластичный полиолефиновый эластомер |
| D |  |
| DAP | Полидиаллилфталат |
| E |  |
| EAA | Сополимер этилена и акриловой кислоты |
| EBA | Сополимер этилена и бутилакрилата |
| E/BA | 1) Сополимер этилена и бутилакрилата; |
| E/BA | 2) этиленблокамид |
| EBAC | Сополимер этилена и бутилакрилата |
| EC | Этилцеллюлоза |
| E/CTFE | Сополимер этилена и трифторхлорэтилена |
| ECTFE | Сополимер этилена и трифторхлорэтилена |
| E/EA | Сополимер этилена и этилакрилата |
| EEA | Сополимер этилена и этилакрилата |
| EMA | Сополимер этилена и метилакрилата |
| EMAA | Сополимер этилена и метакриловой кислоты |
| EMAC | Сополимер этилена и метилакрилата |
| EMI | ЭМИ-экранирующие материалы |
| EMMA | Сополимер этилена и метилметакриловой кислоты |
| EMPP | Полипропилен, модифицированный каучуком |
| EnBA | Сополимер этилена и бутилакрилата |
| EP | Эпоксидный полимер |
| EPDM | Тройной сополимер этилена, пропилена и диена (СКЭПТ) |
| EPE | Вспенивающийся полиэтилен |
| EPP | Вспенивающийся полипропилен |
| EPS | Вспенивающийся полистирол |
| ESI | Этилен-стирольный интерполимер |
| E/TFE | Сополимер этилена и тетрафторэтилена |
| ETFE | Сополимер этилена и тетрафторэтилена |
| ETP | Термопласты инженерно-технического назначения, конструкционные термопласты |
| E/VA | Сополимер этилена и винилацетата (СЭВ) |
| EVA | Сополимер этилена и винилацетата (СЭВ) |
| EVAC | Сополимер этилена и винилацетата (СЭВ) |
| E/VAL | Сополимер этилена и винилового спирта |
| EVAL | Сополимер этилена и винилового спирта |
| EVOH | Сополимер этилена и винилового спирта |
| F |  |
| FEP | Сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена, фторопласт 4МБ |
| Fluorinated TPE | Фторопластовый термопластичный эластомер |
| FRP | Полимер, наполненный волокнистым наполнителем |
| FPVC | Пластифицированный поливинилхлорид |
| G |  |
| GPPS | Полистирол общего назначения |
| H |  |
| HDPE | Полиэтилен высокой плотности (полиэтилен низкого давления) |
| HIPP | Высокоизотактический полипропилен (гомополимер) |
| HIPS | Ударопрочный полистирол |
| HMW-HDPE | Высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности |
| HMWHDPE | Высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности |
| HMWPE | Высокомолекулярный полиэтилен |
| HMW-PE | Высокомолекулярный полиэтилен |
| HMW PVC | Высокомолекулярный поливинилхлорид |
| I |  |
| I | Иономер |
| In | Иономер |
| in-reactor TPO | "Реакторные" термопластичные полиолефиновые эластомеры |
| IONOMER | Иономер |
| IPS | Полистирол средней ударной прочности |
| IR | Изопреновый каучук |
| Interpolymer | Интерполимер |
| L |  |
| LCP | Жидкокристаллический полимер |
| LDPE | Полиэтилен низкой плотности (полиэтилен высокого давления) |
| LFRT | Термопластичный материал, наполненный длинным волокном (стекловокном и др.) |
| LLDPE | Линейный полиэтилен низкой плотности |
| LMDPE | Линейный полиэтилен средней плотности |
| LSR | Жидкий силиконовый каучук |
| M |  |
| M-ABS | Сополимер метилметакрилата, акрилонитрила, бутадиена и стирола (прозрачный АБС) |
| MABS | Сополимер метилметакрилата, акрилонитрила, бутадиена и стирола (прозрачный АБС) |
| MBS | Сополимер метилметакрилата, бутадиена и стирола |
| MDPE | Полиэтилен средней плотности |
| mEPDM | Металлоценовый тройной сополимер этилена, пропилена и диена (СКЭПТ) |
| MF | Меламиноформальдегидная смола |
| MIPS | Полистирол средней ударной прочности |
| MPF | Меламинофенолформальдегидная смола |
| MPPE | Модифицированный полифениленэфир (полифениленоксид) |
| MPPO | Модифицированный полифениленоксид (полифениленэфир) |
| MS | Сополимер метилметакрилата и стирола |
| MXD6 | Полиамид MXD6 |
| N |  |
| NBR | Нитрильный каучук |
| NYLON | Полиамид |
| O |  |
| o-TPE | Термопластичный полиолефиновый эластомер |
| o-TPV | Термопластичный вулканизат на основе полиолефинов |
| P |  |
| PA | Полиамид |
| PA 11 | Полиамид 11 |
| PA 12 | Полиамид 12 |
| PA 46 | Полиамид 46 |
| PA 4.6 | Полиамид 46 |
| PA 6 | Полиамид 6 |
| PA 6.10 | Полиамид 610 |
| PA 6-10 | Полиамид 610 |
| PA 6/10 | Полиамид 610 |
| PA 610 | Полиамид 610 |
| PA 6.12 | Полиамид 612 |
| PA 6-12 | Полиамид 612 |
| PA 6/12 | Полиамид 612 |
| PA 612 | Полиамид 612 |
| PA 6/66 | 1) Сополимер полиамида 6 и полиамида 66; 2) смесь полиамида 6 и полиамида 66 |
| PA 6/6T | Полиамид 6/6T |
| PA 6-3 | Полиамид 6-3-T |
| PA 6-3-T | Полиамид 6-3-T |
| PA 63T | Полиамид 6-3-T |
| PA 6.6 | Полиамид 66 |
| PA 66 | Полиамид 66 |
| PA 66/6 | 1) Сополимер полиамида 66 и полиамида 6; 2) смесь полиамида 66 и полиамида 6 |
| PA 66/610 | 1) Сополимер полиамида 66 и полиамида 610; 2) смесь полиамида 66 и полиамида 610 |
| PA 66/6T | Сополимер полиамидов 66 и 6T (полифталамид) |
| PA 69 | Полиамид 69 |
| PA 6T | Полиамид 6T (полифталамид) |
| PA 6T/66 | Сополимер полиамидов 6T и 66 (полифталамид) |
| PA 6T/XT | Сополимер полиамида 6T (полифталамид) |
| PA 9T | Полиамид 9T (полифталамид) |
| PAA | Полиариламид |
| PAEK | Полиариленэфиркетон |
| PAI | Полиамидимид |
| PA MXD6 | Полиамид MXD6 |
| PAN | Полиакрилонитрил |
| PA NDT/INDT | Полиамид 6-3-Т |
| PA PACM 12 | Полиамид PACM 12 |
| PAR | Полиарилат |
| PAS | Полиарилсульфон |
| PASA | Полиамид полуароматический |
| PASU | Полиарилсульфон |
| PA transp. | Прозрачный полиамид |
| PA tsp | Прозрачный полиамид |
| PB | 1) Полибутилен; 2) Поли-1-бутен |
| PBA | Полибутилакрилат |
| PBT | Полибутилентерефталат |
| PBTP | Полибутилентерефталат |
| PC | Поликарбонат |
| PC-HT | Высокотермостойкий поликарбонат |
| PCT | Полициклогександиметилентерефталат (термопластичный полиэфир PCT) |
| PCTA | Полициклогександиметилентерефталат-кислота (термопластичный сополиэфир PCTA) |
| PCTFE | Политрифторхлорэтилен |
| PCTG | Полициклогександиметилентерефталат-гликоль (термопластичный сополиэфир PCTG) |
| PDAP | Полидиаллилфталат |
| PE | Полиэтилен |
| PEBA | Полиэфирблокамид |
| PEBD | Полиэтилен низкой плотности (французское и испанское обозначение) |
| PEC | 1. Полиэфиркарбонат |
| PEC | 2. Хлорированный полиэтилен |
| PE-C | Хлорированный полиэтилен |
| PEEEK | Полиэфирэфирэфиркетон |
| PEEK | Полиэфирэфиркетон |
| PEEKEK | Полиэфирэфиркетонэфиркетон |
| PEEKK | Полиэфирэфиркетонкетон |
| PEEL | Термопластичный полиэфирный эластомер |
| PE-HD | Полиэтилен высокой плотности (полиэтилен низкого давления) |
| PE-HMW | Высокомолекулярный полиэтилен |
| PEI | Полиэфиримид |
| PEK | Полиэфиркетон |
| PEKEKK | Полиэфиркетонэфиркетонкетон |
| PEKK | Полиэфиркетонкетон |
| PE-LD | Полиэтилен низкой плотности (полиэтилен высокого давления) |
| PE-LLD | Линейный полиэтилен низкой плотности |
| PE-MD | Полиэтилен средней плотности |
| PEN | Полиэтиленнафталат |
| PES | Полиэфирсульфон |
| PESU | Полиэфирсульфон |
| PET | Полиэтилентерефталат |
| PETG | Полиэтилентерефталатгликоль |
| PETP | Полиэтилентерефталат |
| PE-UHMW | Сверхвысокомолекулярный полиэтилен |
| PEX | Сшитый полиэтилен |
| PF | Фенолоформальдегидная смола |
| Phenolic | Фенолоформальдегидная смола |
| PI | Полиимид |
| PIB | Полиизобутен |
| PISU | Полиимидсульфон |
| PK | 1) Поликетон алифатический; |
| PK | 2) Поликетон (полиэфиркетон) ароматический |
| PLS | Полисульфон |
| PMMA | Полиметилметакрилат, сополимеры метилметакрилата |
| PMMI | Поли(n-метил)метакрилимид |
| PMP | Поли-4-метилпентен-1 |
| PO | Полиолефин |
| POE | Полиолефиновый эластомер (полиолефиновый пластомер) |
| Polyester | Сложный полиэфир |
| Polyether | Простой полиэфир |
| POM | Полиформальдегид, полиоксиметилен, полиацеталь, сополимеры формальдегида |
| POP | Полиолефиновый пластомер |
| PP | Полипропилен |
| PPA | Полифталамид |
| PP block-copolymer | Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена |
| PP/Co | Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена |
| PP CO | Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена |
| PPCP | Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена |
| PPE | Полифениленэфир (полифениленоксид) |
| PP-EPDM | Смесь полипропилена и тройного сополимера этилена, пропилена и диена |
| PP/EPDM | Смесь полипропилена и тройного сополимера этилена, пропилена и диена |
| PPH | 1) Блок-сополимер пропилена и этилена с очень высоким содержанием полиэтилена 2) полипропилен гомополимер |
| PP HO | Полипропилен гомополимер |
| PP homopolymer | Полипропилен гомополимер |
| PP impact copolymer | Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена |
| PPМ | Блок-сополимер пропилена и этилена с низким содержанием полиэтилена |
| PPO | Полифениленоксид (полифениленэфир) |
| PPOm | Модифицированный полифениленоксид (полифениленэфир) |
| PPOX | Полифениленоксид (полифениленэфир) |
| PPR | Блок-сополимер пропилена и этилена со средним содержанием полиэтилена |
| PP random copolymer | Полипропилен статистический сополимер, статистический сополимер пропилена и этилена |
| PPS | Полифениленсульфид |
| PPSO2 | Полифениленсульфон |
| PPSU | Полифениленсульфон |
| PPU | Блок-сополимер пропилена и этилена с высоким содержанием полиэтилена |
| PROPIONATE | Ацетопропионат целлюлозы, ацетопропионатцеллюлозный этрол |
| PS | Полистирол, полистирольные пластики |
| PSF | Полисульфон |
| PS-HI | Ударопрочный полистирол |
| PS-GP | Полистирол общего назначения |
| PS-I | Полистирол средней ударной прочности |
| PSO | Полисульфон |
| PSU | Полисульфон |
| PSUL | Полисульфон |
| PTES | Политиоэфирсульфон |
| PTFE | Политетрафторэтилен, фторопласт-4 |
| PTT | Политриметилентерефталат |
| PTTP | Политриметилентерефталат |
| PU | Полиуретан |
| PUR | Полиуретан |
| PVB | Поливинилбутираль |
| PVC | Поливинилхлорид |
| PVCC | Хлорированный поливинилхлорид |
| PVC-C | Хлорированный поливинилхлорид |
| PVC elastomer | Виниловый термопластичный эластомер |
| PVC-P | Пластифицированный поливинилхлорид |
| PVC-U | Непластифицированный поливинилхлорид |
| PVDC | Поливинилиденхлорид |
| PVdC | Поливинилиденхлорид |
| PVF | Поливинилфторид |
| PVFМ | Поливинилформаль |
| R |  |
| reactor TPO | "Реакторный" термопластичный полиолефиновый эластомер |
| reactor-made TPO | "Реакторный" термопластичный полиолефиновый эластомер |
| RPVC | Непластифицированный поливинилхлорид |
| RTPO | "Реакторный" термопластичный полиолефиновый эластомер |
| R-TPO | "Реакторный" термопластичный полиолефиновый эластомер |
| RTPU | Жесткий термопластичный полиуретан |
| RxTPO | "Реакторный" термопластичный полиолефиновый эластомер |
| S |  |
| SAN | Сополимер стирола и акрилонитрила |
| SB | Блоксополимер стирола и бутадиена |
| S/B | Блоксополимер стирола и бутадиена |
| SBC | Термопластичный стирольный эластомер |
| SBR | Стирол-бутадиеновый каучук |
| S/B/S | Стирол-бутадиен-стирольный блок сополимер |
| SBS | Стирол-бутадиен-стирольный блоксополимер |
| SEBS | Стирол-этилен-бутилен-стирольный блоксополимер |
| S-E/B-S | Стирол-этилен-бутилен-стирольный блоксополимер |
| SEEPS | Стирол-этилен-этилен/пропилен-стирольный блоксополимер |
| Si | Силиконовый полимер |
| SI | 1) Стирол-изопреновый блоксополимер; 2) Силиконовый полимер |
| SIS | Стирол-изопрен-стирольный блоксополимер |
| S/MA | Сополимер стирола и малеинового ангидрида |
| SMA | Сополимер стирола и малеинового ангидрида |
| SMMA | Сополимер стирола и метилметакрилата |
| SMS | Сополимер стирола и альфа-метилстирола |
| SPS | Синдиотактический полистирол |
| SRP | Самоупрочняющиеся полимеры |
| T |  |
| TE | Термопластичный эластомер, ТЭП |
| TECE | Термопластичный эластомер на основе хлорированного полиэтилена |
| TEO | Термопластичный полиолефиновый эластомер |
| TE (PE-C) | Термопластичный эластомер на основе хлорированного полиэтилена |
| terpolymer | Тройной сополимер |
| TES | Термопластичный стирольный эластомер |
| TPA | Термопластичный полиамидный эластомер |
| TPAE | Термопластичный полиамидный эластомер |
| TPE | Термопластичный эластомер |
| TPEL | Термопластичный эластомер |
| TPE-A | Термопластичный полиамидный эластомер |
| TPE-E | Термопластичный полиэфирный эластомер |
| TPE-O | Термопластичный полиолефиновый эластомер |
| TPE-S | Термопластичный стирольный эластомер |
| TPES | Термопластичный стирольный эластомер |
| TPE-U | Термопластичный полиуретан |
| TPE-V | Термопластичная резина (термопластичный вулканизат) |
| TPI | Термопластичный полиимид |
| TPO | Термопластичный полиолефиновый эластомер |
| TPR | Термопластичная резина (термопластичный вулканизат) |
| TPSiV | Термопластичный силиконовый вулканизат |
| TPU | Термопластичный полиуретан |
| TPUR | Термопластичный полиуретан |
| TP Urethane | Термопластичный полиуретан |
| TPV | Термопластичная резина (термопластичный вулканизат) |
| TPX | Поли-4-метилпентен-1 |
| TR | Термопластичный эластомер, ТЭП |
| U |  |
| UF | Мочевиноформальдегтдная смола |
| UHMW-PE | Сверхвысокомолекулярный полиэтилен |
| UHMW-HDPE | Ультравысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности |
| UHMWPE | Сверхвысокомолекулярный полиэтилен |
| ULDPE | Полиэтилен сверхнизкой плотности |
| UP | Ненасыщенный полиэфир |
| u-PVC | Непластифицированный поливинилхлорид |
| U-PVC | Непластифицированный поливинилхлорид |
| UPVC | Непластифицированный поливинилхлорид |
| V |  |
| VHMWPE | Высокомолекулярный полиэтилен |
| VHMW-PE | Высокомолекулярный полиэтилен |
| vinyl TPE | Виниловый термопластичный эластомер |
| VLDPE | Полиэтилен очень низкой плотности |
| W |  |
| WPC | Полимеры с деревянным наполнителем, "литьевое дерево" |
| X |  |
| XLPE | Сшитый полиэтилен |
| XPS | Полистирол общего назначения (прозрачные неокрашенные марки) |